###### Министерство образования и науки Калужской области

###### Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение

###### Калужской области

###### «Людиновский индустриальный техникум»

Методические  рекомендации

по выполнению практических занятий

по  учебной дисциплине ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Людиново, 2017

Методические рекомендации разработаны в соответствии с рабочей программой ОП.04 Материаловедение, утверждена зам. директора по УПР

Утверждено:

Заведующая по учебной работе:

____________ О.Е. Селиверстова

31.08.2017г

Рассмотрены  и одобрены на заседании  цикловой комиссии

профессиональных дисциплин  технического профиля

Протокол  №  _ 1     от   _31._08_2017 г.

Председатель  ЦК ______________ Н.И. Хрычикова.

Составил: преподаватель спец. дисциплин:  ___________ Е.Г. Петухова.

Содержание

| № п/п | Темы работ | Часы | Страницы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практическое занятие №1 Тема: Анализ сплавов по диаграмме. Определение концентрации углерода по диаграмме. Построение диаграммы "железо-цементит". | 6 | 4 |
|  | Практическое занятие №2. Тема: Выбор марок сталей для деталей машин. Расшифровка марок сталей | 4 | 7 |
|  | Практическое занятие №3 Тема: Выбор марок чугунов в зависимости от условий работы. Расшифровка марок чугунов. | 4 | 11 |
|  | Практическое занятие №4. Тема: Выбор способов термической обработки и химико-термической обработки сталей | 4 | 13 |
|  | Практическое занятие № 5. Тема: Изучение видов термической обработки: нормализация, отжиг, закалка и отпуск стали. Построение "стального угла" диаграммы "железо-цементит." | 6 | 16 |
|  | Практическое занятие №6 Тема: Выбор марки сплава цветного металла в зависимости от условий работы. Расшифровка марок цветных металлов и сплавов. | 4 | 18 |
|  | Практическое занятие № 7. Тема: Выбор способов защиты кузова автомобиля от коррозии . | 2 | 20 |
|  | Практическое занятие №8. Тема: Выбор марок смазочных материалов в зависимости от условий эксплуатации автомобиля. | 2 | 22 |
|  | Практическое занятие № 9 Тема: Изучение и расшифровка марок сплавов порошковой металлургии | 2 | 24 |
|  | Практическое занятие № 10. Тема: Выбор марок технических жидкостей в зависимости от условий эксплуатации автомобиля. | 2 | 36 |
|  | Практическое занятие №11. Электротехнические материалы в электронных и электрических устройствах автомобиля. | 2 | 28 |
|  | Итого | 38 час |  |

Практическое занятие № 1

Тема:  Анализ сплавов по диаграмме.

Определение концентрации углерода по диаграмме.

Построение диаграммы "железо-цементит".

Цель:  приобрести навыки анализа сплавов  по диаграмме, научиться  определять  концентрацию углерода по диаграмме.

Студент должен знать: диаграмму состояния "железо-цементит".

Оборудование и материалы: миллиметровая бумага, карандаш, линейка, тетрадь в клетку, ручка.

Методические рекомендации

1. Краткие теоретические сведения

Железо - металл сероватого цвета. Температура плавления - 1539 °С. Железо имеет две полиморфные модификации α,  γ и δ. Модификация α существует при температурах ниже 911 °С. Кристаллическая решетка α-железа - объемно центрированный куб (ОЦК) с периодом решетки 0,28606 нм. Плотность α-железа 7,68 Мг/м3 . Вторая модификация γ-железо (Feγ) существует при температуре 911 - 1392 °С. Кристаллическая решетка - гранецентрированная кубическая (ГЦК) с периодом 0,3645 нм. В интервале 1392 - 1539 °С существует  δ-железо с кристаллической решеткой объемно центрированного куба (ОЦК) с периодом решетки 0,293 нм.

Углерод - неметаллический элемент II периода IV группы периодической системы, атомный номер 6, плотность 2,5 Мг/м3 , температура плавления 3500 °С, атомный радиус 0,077 нм. В обычных условиях углерод находится в виде модификации графита, но может существовать в виде алмаза.

Диаграмма железо-цементит (Fe – Fe3C)

Рис.1.

2. Пример выполнения задания

Строим диаграмму "железо-цементит", указываем на диаграмме структуры (фазы) сплавов, даем им анализ (определение), например, аустенит - это твердый раствор внедрения углерода в гамма-железо и т.д., см. рис 1. Цементит - это..

Решаем задачу: № 2

Задача №2.

Определим концентрацию углерода при температуре сплава 1200 гр.Ц. Проведем изотерму  до пересечения линий  диаграммы AE BCCDDF. От точки пересечения с линиями опустим перпендикуляры до пересечения с  линией массового содержания углерода в сплаве. Точка пересечения будет определять концентрацию углерода при заданной температуре. На линии АЕ концентрация углерода  будет равна 2 процентам и т.д. Точка с этой концентрацией  С соответствует стали.

Ход работы.

1. Дайте анализ структур, входящих в сплавы по диаграмме.				           2. Внимательно прочитайте задание и постройте на миллиметровой бумаге диаграмму "железо-цементит" в соответствующем масштабе.					                      3. Внимательно прочитайте и решите задачу по диаграмме согласно предложенному варианту.

Задание.

Решить следующие задачи по диаграмме:

Задача  1. Укажите структуру сплава с содержанием углерода 0.5% при температурах: 1000гр.Ц, 800 гр.Ц, 650гр.Ц.

Варианты заданий:

| Содержание углерода, % | Температура первой точки, гр.Ц | Температура второй точки, гр.Ц |
| --- | --- | --- |
| 0.3 | 1400 | 500 |
| 2.7 | 1100 | 700 |
| 0.7 | 1200 | 150 |
| 1.2 | 1050 | 400 |
| 1.8 | 1100 | 450 |
| 2.1 | 1100 | 450 |
| 1.5 | 1350 | 250 |
| 2.3 | 1300 | 500 |
| 0.9 | 1150 | 600 |
| 2.5 | 1100 | 200 |

Задача 2. Определить концентрацию углерода при температуре: 1200 гр.Ц, 1000гр.Ц, 800 гр.Ц., 650 гр.Ц  ( для 4 вариантов). Дать характеристику  структуры каждой фазы.

Задача 3.  Определить температуру сплава, при концентрациях:  0.8%; 0.5%; 3%; 4.5%; ( для 4 вариантов)? (вертикальные отрезки провести через все линии диаграммы, соответственно заданной концентрации). Дать характеристику сплава при плавлении (охлаждении).

Содержание отчета

1. Название практического занятия, цели, задание (вариант)

2. Решение задачи с обоснованием решения.

3. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1.   Общая характеристика диаграммы Fe - C. (в каких координатах построена, особенности  построения диаграммы, характеристика основных линий и критических точек, структурные (фазовые)  составляющие диаграммы и их определение.)

2.   Влияние вредных и полезных примесей  на свойства  сталей.

3.   Влияние вредных и полезных примесей  на свойства  сталей.

4.   Влияние углерода на механические свойства сталей.

5.   Назначение и практическое применение диаграммы "железо-цементит".

Практическое занятие № 2

Тема: Выбор марок  стали  для деталей машин. Расшифровка марок сталей

Цель: приобрести навыки расшифровки марок сталей для деталей машины,

Оборудование и материалы: справочник "Конструктора-машиностроителя ", Москва, 2009 г, тетрадь, ручка, лекции.

Методические рекомендации

Краткие теоретические сведения Технологические требования: хорошая обрабатываемость используемых материалов, создание шероховатостей поверхностей трения, близких к равновесным, то есть обеспечение незначительного по длительности периода приработки, сравнительная простота технологических процессов при изготовлении деталей, разработка систем эффективного контроля качества продукции. 2. Пример выполнения задания Задача. Выбрать марку стали для шатуна ДВС двутаврого сечения толщиной 20 мм. Ответ: Шатун ДВС нужен для возвращения возвратно-поступательного движения поршня через поршневой палец, соединенный с верхней головкой шатуна, во вращательное движения коленчатого вала двигателя, также соединенного с ним посредством нижней головки через осевой шарнир. Шатун как балка работает на чистое сжатие. Максимальное усилие сжатия шатуна определяется произведением давления сгоревших газов на днище поршня и площади днища. Характер силового воздействия на стержень шатуна во время работы ДВС меняется с изменением назначения отдельных стадий рабочего цикла ДВС. В 4-кратных ДВС рабочий цикл состоит из стадий: всасывание, сжатие, расширение (рабочий ход) и выпуск. При всасывании шатун работает на растяжение, при сжатии, рабочем ходе и выпуске - шатун работает на сжатие и продольный изгиб. Рабочая температура 100-150 гр.Ц, давление 4- 5.5 Мпа, в карбюраторных системах, а дизельных давление бывает до 9-14 Мпа. Из приведенного ниже анализа, особенностей эксплуатации шатун работает в сложных условиях, при переменных нагрузках, поэтому для правильного, рационального выбора марки стали необходимо учитывать следующие требования: 1. необходимая жесткость, то есть сопротивление упругим деформациям от приложенных наибольших нагрузок, для исключения недопустимых искажений, нарушения нормальной работы шатунных подшипников. 2. необходима достаточная конструкционная прочность с учетом всех приложенных нагрузок. 3. предел прочности должен быть не менее 800 Мпа, ударная вязкость более 0.7 МДж на м.кв. Этим требованиям соответствует сравнительно недорогая сталь 40ХН ( качественная конструкционная сталь с содержанием углерода 0.4 процента хромникелевая, остальной состав железо и примеси, фосфор и сера)с твердостью НВ=2070Мпа ( 207КгС), пределом текучести 600Мпа. После закалки и охлаждения в масле (прокаливаемость легированных сталей лучше) и отпуска с охлаждением в минеральном масле механические характеристики стали улучшаются. Предел прочности до 1100 Мпа, предел текучести до 800 Мпа, относительное удлинение 20%, относительное сужение 70%, порог хладноломкости -40- (-130 ) гр.Ц. Данная сталь , расшифровка: доэвтектоидная, конструкционная, легирована хромом и никелем. Указанный комплекс механических свойств стали 40ХН после термообработки обеспечит бесперебойную работу шатуна ДВС. на долгое время. Ход работы: 1. Внимательно прочитайте задачу. 2. Используя справочную литературу сделайте наиболее оптимальный выбор марки стали для детали машин. 3. Обоснуйте выбор. 4. Оформите отчет. 5. Ответьте на контрольные вопросы. Задание: Решить технологическую задачу по выбору марки стали для деталей машин. Обосновать выбор. Варианты задач Задача №1: Выбрать марку стали, вид и режим термической обработки для изготовления валов диаметром 50 мм редуктора. По расчету сталь должна иметь предел прочности: а) не ниже 600 МПа, ударную вязкость не ниже 0,7 МДж/м2 б) не ниже 800 МПа, ударную вязкость не ниже 0,8 МДж/м2 в) не ниже 900 МПа, ударную вязкость не ниже 0,8 МДж/м2 Задача №2: Выбрать марку стали, вид и режим термической обработки для вала двигателя. Вал должен иметь предел прочности при растяжении не ниже 700 МПа, ударную вязкость не ниже 0,7 МДж/м2 . Диаметр вала: а) 35 мм; б) 50 мм; в) 120 мм. Задача №3: Выбрать марку стали, вид и режим термической обработки для вала диаметром 60 мм двигателя. Предел текучести стали должен быть: а) не ниже 600 МПа, ударную вязкость не ниже 0,7 МДж/м2 б) не ниже 800 МПа, ударную вязкость не ниже 0,8 МДж/м2 Задача №4: Выбрать марку стали, вид и режим термической обработки для шатунов с поперечным сечением стержня 40 мм двигателя внутреннего сгорания. Сталь должна иметь предел прочности при растяжении: а) не ниже 600 МПа, ударную вязкость не ниже 0,7 МДж/м2 б) не ниже 750 МПа, ударную вязкость не ниже 0,8 МДж/м2 в) не ниже 900 МПа, ударную вязкость не ниже 0,9 МДж/м2 Задача №5: Выбрать марку стали, вид и режим термической обработки для изготовления коленчатых валов с диаметром шейки 60 мм двигателя. Предел текучести стали должен быть: а) не ниже 600 МПа, ударную вязкость не ниже 0,7 МДж/м2 б) не ниже 750 МПа, ударную вязкость не ниже 0,8 МДж/м2 в) не ниже 850 МПа, ударную вязкость не ниже 0,9 МДж/м2 Задача №6: Выбрать марку стали, вид и режим термической обработки для вала тяжелонагруженного прицепа. Вал должен иметь предел прочности не ниже 700 МПа, ударную вязкость не ниже 0,8 МДж/м2 . Диаметр вала: а) 40 мм; б) 75 мм; в) 150 мм. Задача №7: Выбрать марку стали, вид и режим термической обработки для зубчатых колес редуктора диаметром 50 мм. Твердость поверхности зубьев должна быть не ниже HRC 58 … 60, толщина поверхностного твердого слоя 0,7 … 0,9 мм. Предел текучести в сердцевине должен быть: а) не ниже 500 МПа; б) не ниже 600 МПа; в) не ниже 800 МПа. Задача №8: Выбрать марку стали, вид и режим термической обработки для стаканов цилиндров мощных дизельных двигателей, которые должны обладать повышенной износостойкостью поверхностного слоя (HV 1000 … 1050); толщина поверхностного твердого слоя 0,30 … 0,35 мм; предел текучести в сердцевине должен быть не ниже 750 МПа. Задача №9: Выбрать марку стали, вид и режим термической обработки поршневых пальцев диаметром 50 мм автомобильного двигателя внутреннего сгорания. Поршневые пальцы должны иметь высокую износостойкость поверхности (HRC 58 … 60), толщину поверхностного твердого слоя 1,5 … 1,8 мм. Предел текучести в сердцевине должен быть не ниже 600 МПа. Задача №10: Выбрать марку стали, вид и режим термической обработки для зубчатых колес редуктора диаметром 30 мм. Твердость поверхности зубьев должна быть HRC 58 … 60; толщина поверхностного твердого слоя 0,30 … 0,35 мм. Предел текучести в сердцевине должен быть не ниже 700 МПа. Задача №11: Выбрать марку стали, вид и режим термической обработки для поршневого пальца диаметром 15 мм двигателя мотоцикла. Поршневые пальцы должны иметь высокую износостойкость поверхности (HRC 58 … 60) и предел текучести в сердцевине не ниже 650 МПа. Толщина поверхностного твердого слоя 1,5 … 1,6 мм. Задача №12: Выбрать марку стали, вид и режим термической обработки для зубчатых колес диаметром 60 мм коробки перемены передач. Твердость поверхности зубьев должна быть не ниже HRC 58; толщина поверхностного твердого слоя 0,6 … 0,8 мм. Содержание отчета 1. Название практического занятия, цели, задание (вариант) 2. Решение задачи с обоснованием решения. 3. Ответы на контрольные вопросы. Контрольные вопросы: 1. Критерии выбора марки стали для деталей машин. 2. Какие механические нагрузки испытывает деталь при работе? 3. Можно ли подобрать марку стали для детали, не учитывая ее условия эксплуатации в машинном узле? 4. Принцип расшифровки марок сталей. Практическое занятие № 3 Тема: Выбор марок чугунов в зависимости от условий работы. Расшифровка марок чугуна. Цель: приобрести навыки расшифровки марок чугунов в зависимости от условий работы Оборудование и материалы: справочник "Конструктора-машиностроителя", Москва, 2009 год, тетрадь, ручка. Методические рекомендации 1. Краткие теоретические сведения Чугун в преобладающих по толщине участках отливок, которые определяют в основном прочность и жесткость деталей, должен иметь предел прочности на растяжение около 25—30 кГ/мм- и модуль упругости около (1,15-1,35) 104. В зависимости от конкретных толщин стенок для обеспечения в отливках этой заданной прочности рекомендуются для предпочтительного использования следующие марки серого чугуна: СЧ 21-40, СЧ 28-48, СЧ 32-52. Детали, относящиеся к первому классу — это детали, несущие высокие нагрузки: кронштейны, зубчатые колеса. Детали, к которым предъявляются требования по стабильности геометрической формы и работающие на износ при трении скольжения в условиях большой загрязненности смазки, а также при трении качения: станины с направляющими скольжения токарно-винторезных, револьверных, горизонтально-расточных, фрезерных и других станков, а также координатно-расточных, шлифовальных с недостаточной защитой направляющих; станины координатно-расточных, резьбошлифовальных, шлифовальных станков с направляющими качения; ползуны, поперечины, накладные направляющие; шабровочные и поверочные плиты и линейки. Детали, к которым предъявляются требования в части герметичности при давлении свыше 80 кГ/см*: детали гидро- и пневмоаппаратуры — цилиндры, корпусы насосов, золотников. Серый чугун в отливках для этих деталей (с учетом преобладающей толщины стенки) должен иметь прочность порядка 15—20 кГ/мм2 и модуль упругости около (0,8—1,05) 104 кГ/мм2. Для отливок деталей третьего класса рекомендуются две марки серого чугуна: СЧ 15-32 и СЧ 21-40. 2. Пример выполнения задания. (аналогично работе 2) Ход работы 1. Внимательно прочитайте задачу. 2. Используя справочную литературу, сделайте наиболее оптимальный выбор марки чугуна для детали машин. 3. Обоснуйте выбор. 4. Оформите отчет. 5. Ответьте на контрольные вопросы. Задание. Решить технологическую задачу по выбору марки чугуна для деталей машин. Обосновать выбор. ЗАДАЧИ. Задача 1. Подобрать марку чугуна для вала турбины, работающей при высоких динамических нагрузках с пределом прочности не менее 700 МПа и температуре пара, подаваемого на вал в 500гр.Ц. Задача 2. Подобрать марку чугуна для корпуса насоса, работающего в агрессивной среде (с ударной вязкостью не менее 3 Дж на см.кв.) Задача 3. Подобрать марку чугуна для плиты доменной печи. Задача 4. Подобрать марку чугуна для изготовления мелющих деталей рудоразмольных мельниц в горнодобывающей промышленности, работающих в условиях высоких динамических нагрузок. Задача 5. Подобрать марку чугуна для печной арматуры, не подвергающейся действию переменных и постоянных нагрузок, но работающей в областях высоких температур и перепадов температур. Сделать вывод, аналогичный предыдущей практической работе. Содержание отчета 1. Название практического задания, цель, оборудование и материалы, задание (вариант). 2. Решение и обоснование выбора марки чугуна, расшифровка марки чугуна. 3. Ответы на контрольные вопросы. Контрольные вопросы 1. Чем отличается чугун от стали? 2. Назовите основные виды чугуна? 3. Можно ли легировать чугуны ? С какой целью? 4. Как влияет фосфор на свойства чугуна? 5. Можно ли производить термообработку чугуна и с какой целью? Практическое занятие № 4 Тема: Выбор способа термической обработки и химико-термической обработки стали. Цель работы: приобрести навыки в выборе способа (режима) термообработки (химико-термической обработки) для углеродистых сталей и легированных сталей, научиться строить графики термообработки сталей. Оборудование и материалы: диаграмма "железо-цементит, карандаш, миллиметровая бумага, линейка, справочник Конструктора-машиностроителя, Москва - 2009 год. Методические рекомендации 1. Краткие теоретические сведения Термической обработкой называется совокупность операций нагрева, выдержки и охлаждения твердых металлических сплавов с целью получения заданных свойств за счет изменения внутреннего строения и структуры. Термическая обработка используется либо в качестве промежуточной операции для улучшения обрабатываемости давлением, резанием, либо как окончательная операция технологического процесса, обеспечивающая заданный уровень свойств детали. Общая длительность нагрева металла при термической обработке складывается из времени собственно нагрева до заданной температуры и времени выдержки при этой температуре. Время нагрева зависит от типа печи, размеров деталей, их укладки в печи; время выдержки зависит от скорости протекания фазовых превращений. Нагрев может сопровождаться взаимодействием поверхности металла с газовой фазой и приводить к обезуглероживанию поверхностного слоя и образованию окалины. Обезуглероживание приводит к тому, что поверхность деталей становится менее прочной и теряет твердость. При нагреве и охлаждении стали происходят фазовые превращения, которые характеризуются температурными критическими точками. Принято обозначать критические точки стали буквой А. Критические точки А1 лежат на линии PSK (727 °С) диаграммы железо-углерод и соответствуют превращению перлита в аустенит. Критические точки А2 находятся на линии МО (768 °С), характеризующей магнитное превращение феррита. A3 соответствует линиям GS и SE, на которых соответственно завершается превращение феррита и цементита в аустенит при нагреве. Химико-термическая обработка металлов - это обработка металлов различными химическими элементами путем диффузии последних в металл с созданием определенной толщины защитного слоя. 2. Пример выполнения задания # Примеры выполнения графиков # Отжиг инструментальной углеродистой стали (У10—У12) проводится с непрерывным охлаждением, изотермический, маятниковый по режимам, приведенным на рис.1, а, б, в. Рис.1. Графики рекомендуемых режимов предварительной термической обработки сталей У10,У11 и У12. а — отжиг с непрерывным охлаждением; б — изотермический отжиг; в — маятниковый отжиг; г — низкотемпературный отжиг; д — нормализация; е — улучшение. Ход работы 1. Прочитать внимательно теоретическую часть. 2. Выбрать режим термообработки (химико-термической обработки) стали согласно варианту. 3. Вычертить график термообработки с указанием критических температурных точек. 4. Оформить отчет. Задание Варианты задач Задача 1. Выберите вид термообработки стали , из которой изготовлена шестерня коробки скоростей автомобиля. Задача 2. Выберите вид термообработки ( быстрорежущей стали) для сверла, работающего при Т = 600 гр.Ц , для обработки относительно твердых материалов. Задача 3. Выбрать вид термообработки для матрицы штампа горячей обработки. Задача 4. Выбрать вид термообработки для коленчатого вала Д=35 мм, который должен иметь высокую ударную вязкость и высокую износостойкость. Задача 5. Выбрать вид термообработки пуансона штампа, который работает в условиях повышенных ударных нагрузок. Задача 6. Выбрать вид термообработки зубьев зубчатого колеса, чтобы они обладали высокой твердостью? Задача 7. Выбрать вид термообработки корпуса подшипника Д=70 мм. Задача 8. Выбрать вид термообработки стали для линейки штангенциркуля. Задача 9. Выбрать вид термообработки стали, из которой изготовлена рессора автомобиля, работающая при больших ударных нагрузках. Задача 10. Выбрать вид термообработки стали крепежного инструмента, работающего при Т=620 гр.Ц. Содержание отчета 1. Название практического задания, цель, оборудование и материалы, задание (вариант). 2. Решение и обоснование выбора способа термообработки стали. с построением графика термообработки стали. 3. Ответы на контрольные вопросы.. Контрольные вопросы. 1. Сущность термообработки (химико-термической обработки) металлов. 2. Основные параметры термообработки металлов. 3. Основные виды термообработки металлов. 4. Что такое отжиг стали? 5. Назовите виды отжига. 6. Что такое закалка стали? 7. Что такое отпуск стали? Нормализация? Старение? 8. Как меняются механические и технологические свойства стали в процессе отжига и закалки (отпуска)? 9. Что такое прокаливаемость стали? 10. Назовите основные закалочные и нагревательные среды? Практическое занятие № 5 Тема: Изучение видов термообработки: нормализация, отжиг, закалка и отпуск стали. Построение "стального угла" диаграммы "железо-цементит". Цель работы: приобрести навыки термообработки металлов в муфельной печи. Студент должен знать устройство и принцип работы муфельной печи. Перед выполнением практической работы ознакомиться с правилами техники безопасности при работе с муфельной печью. Оборудование и приборы (материалы): лабораторная муфельная печь, твердомер, ванны с водой для охлаждения металла, образцы сталей, лабораторные щипцы, защитные очки, рукавицы, тетрадь для ведения протокола испытаний, ручка или карандаш. Методические рекомендации 1. Краткие теоретические сведения Печь муфельная - это нагревательное устройство, предназначенное для нагрева разнообразных материалов до определенной температуры. Главной особенностью этой печи является наличие муфеля, защищающего обрабатываемый материал и являющегося главным рабочим пространством муфельной печи (муфель предохраняет материал или изделие от контакта с топливом и продуктами его сгорания, в том числе газами). Муфельная печь предназначена для выполнения лабораторных аналитических работ (такие печи называют лабораторные муфельные печи); для выплавки и выжига восковых моделей из литейных форм, обжига литейных форм, термической и высокотемпературной обработки материалов и металлов в воздушной среде, обжига керамических изделий, прокаливания, отпуска и отжига изделий и материалов, плавки и пайки цветных металлов, изготовление ювелирных и сувенирных изделий. 2. Пример выполнения задания: Измерим на твердомере твердость стали 45 перед закалкой . Она равна 25 ед. по Роквеллу. Поместим образец в муфельную печь. Зададим режим закалки ( Т=650 гр. Ц, время закалки 10 мин.). По истечении времени закалки, вынем металл из печи и охладим образец в воде. Измерим твердость после закалки. Она стала больше, на 10 ед. так как при закалке отожженных сталей, твердость повышается на 10-20 ед. Сравнив полученные значения твердости до и после термообработки , сделаем вывод о целесообразности проведения закалки отожженных сталей марки 45. Ход работы 1. Измерить твердость отожженной углеродистой стали по методу Роквелла, используя шкалу С (опыт по измерению твердости произвести три раза и усреднить полученные результаты ). 2. Соблюдая основные положения ТБ (техники безопасности), произвести закалку (отпуск) металла в муфельной печи, предварительно определив по графику термообработки или по справочнику "Машиностроительных сталей" температуры нагрева при закалке (отпуске), времени закалки (отпуска). В качестве охлаждающей среды использовать воду (в целях предотвращения воспламеняемости технического масла). 3. После охлаждения металла в воде, вынуть его из ванны. 4. Произвести измерение твердости металла после закалки или отпуска. 5. Сравнить полученные и предварительные результаты значений твердости . 6. Сделать вывод об изменении значений твердости после закалки и отпуска. Полученные измерения( данные) занести в следующую таблицу: Таблица 1. Протокол испытаний: Марка стали; Температура нагрева при закалке, гр. Ц.; Время выдержки при закал ке, мин. (сек); Охлаждающая среда при закалке; Температура нагрева при отпуске, гр.Ц; Время выдержки после отпуска, мин (сек); Охлаждающая среда при отпуске; Твердость металла до термической обработки по шкале "С" ,HRC; Твердость металла после термической обработки по шкале "С",HRC. Описать полученные структуры сталей после закалки и отпуска. Задание Произвести термообработку стали в муфельной печи Содержание отчета 1. Название практического задания, цель, оборудование и материалы, задание 2. Описание выбранного способа термообработки стали в муфельной печи, значения твердости до и после термообработки, сравнительную характеристику твердостей стали ( табл. 1) 3. Ответы на контрольные вопросы. Контрольные вопросы 1. В чем разница между двумя видами термической обработки металлов: отжигом и закалкой? Что такое нормализация? 2. Как изменяются основные механические характеристики металла после отжига и закалки с отпуском? 3. При каких критических температурах проводят отжиг доэвтектоидных, эвтектоидных и заэвтектоидных сталей. 4. Что такое улучшение стали? 5. Какие стали называют цементуемыми? 6. Где производится цементация стали и с какой целью? 7. Как выбирается температура нагрева для закалки улучшаемых и быстрорежущих сталей? 8. Что такое теплостойкость стали? 9. Какую охлаждающую среду лучше применить при закалке легированных охлаждаемых сталей? 10. Устройство, принцип работы и применение муфельной печи

Практическое занятие № 6

Тема: Выбор марки сплавов цветных металлов в зависимости от условий работы. Расшифровка марок цветных металлов и сплавов.

Цель работы: приобрести навыки при выборе марки сплава цветного металла для деталей машин в зависимости от условий работы, научиться расшифровывать марки сплавов цветных металлов.

Оборудование и материалы: справочная литература по цветным металлам, лекции, тетрадь, ручка или карандаш.

Методические рекомендации

2. Пример выполнения задания

Выбор марок сплавов цветных металлов для деталей машин производится с учетом механических нагрузок, которые испытывает деталь при работе, а также следует  учитывать  воздействие агрессивных сред. Например, латуни стойки против коррозии, поэтому из них изготавливают лопасти судов.

При выборе материала трубок в паросиловой установке (задача 2) используем латунь, так как она обладает повышенной стойкостью к коррозии и не дорога по сравнению с бронзой. Способ изготовления трубок из латуни - литье и прокат. Расшифровка латуней следующая: Л63 содержит 63% меди, остальное цинк и примеси. Цинка в латунях не более 45 %. Сложные латуни (бронзы) : ЛАЖ 2.5-3 содержит 2.5 % алюминия, 3% железа, остальное медь и примеси. Аналогично расшифровывается состав бронз.

Ход работы:

1. ознакомиться с теоретической частью

2. решить задачу и обосновать ответ.

3. расшифровать выбранную марку сплава.

Задание

Варианты заданий

Задача 1. Детали арматуры турбин, котлов, гидронасосов работают во влажной атмосфере и изготавливаются массовыми партиями литьём, имеют сложную форму и высокую точность размеров   Подберите применяемый для этой цели цветной сплав.

Задача 2. Трубки в паросиловых установках должны быть стойки против коррозии. Подберите марку сплава на медной основе, пригодную для изготовления трубок, не содержащих дорогих элементов. Укажите способ изготовления трубок и сравните механические свойства выбранного сплава с механическими свойствами стали, стойкость против коррозии в тех же условиях.

Задача 3. Необходимо изготовить зубчатые колеса из сплава, стойкого против действия воды и пара и обладающего небольшим коэффициентом трения. Предел прочности не ниже 340 МПа.  Объясните, почему в таких случаях: не применяют нержавеющую сталь, стойкую против коррозии в условиях воды и пара. Укажите цветной сплав, пригодный для изготовления подобных зубчатых колес.

Задача 4. Детали самолётов: педали, рычаги, стойки педалей и т.п. изготавливают из сплава с хорошими литейными свойствами, обладающего, кроме того, хорошей обрабатываемостью резанием. Предел прочности сплава должен быть не ниже 220 МПа. Рекомендуйте состав сплава, укажите механические свойства его в готовом изделии и сопоставьте его свойства с аналогичными свойствами стали.

Задача 5. Вкладыши коренных и шатунных подшипников двигателей внутреннего сгорания изготавливают из сплавов, обладающих высокими антифрикционными свойствами.  Подберите состав сплава, укажите причины хорошей их работы в условиях износа и назовите сплавы применяемые для заливки подшипников.

Задача 6. Бесшовные трубы опреснительных установок, подающие морскую воду, нагретую до 80 – 120 гр.С, целесообразно для повышения их долговечности, изготовлять из сплава со значительно большей стойкостью против коррозии в этих условиях, чем у нержавеющей стали. Выберите марку сплава и сопоставьте его со свойствами нержавеющей стали Х18Н9Т.

Задача 7. Сварные бензиновые и масляные баки, от материала которых не требуется высоких механических свойств, изготавливают в авиапромышленности из легких листов сплавов обладающих повышенной стойкостью против коррозии, пластичностью и хорошей свариваемостью. Подберите сплав, пригодный для данного назначения, и для сравнения приведите марку стали, стойкой против коррозии в указанных средах.

Задача 8.  Червяк редуктора для уменьшения коэффициента трения часто изготавливают из стали, а венец колес – из сплава на медной основе. Подберите марку и состав сплава для венца, колеса, обладающего высокими антифрикционными свойствами. Укажите для сравнения сталь для изготовления червяка редуктора диаметром 30 мм.

Задача 9. Выберите состав цветного сплава, обладающего высокой пластичностью, для изготовления деталей из листа способом глубокой вытяжки. Укажите назначение термической обработки, применяемой между отдельными операциями вытяжки для повышения пластичности, и приведите для сравнения сталь с аналогичными свойствами.

Задача 10. Выберите латунь для изготовления на станках-автоматах винтов, болтов и гаек, которая позволяет получить чистую поверхность и высокую производительность. Сравните механические свойства выбранного сплава с аналогичными характеристиками латуни высокой вязкости и пластичности.

Содержание отчета

1. Название практического задания, цель, оборудование и материалы, задание                2. Обоснование выбора марки сплава цветного металла.                                                      3. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Что такое томпак?

2.Что такое полутомпак?

3. Какие сплавы называются бронзами и латунями ?

4. Где применяются антифрикционные материалы, ?

5. Какие легирующие элементы улучшают литейные свойства латуни; бронзы; магниевых сплавов; алюминиевых сплавов?

6. Какие легирующие элементы добавляют в магний?

7.Какие легирующие элементы добавляют в алюминий?

8. Какие легирующие элементы добавляют в титан?

9. Какие сплавы называются баббитами?

10.  Какие сплавы  цветных металлов называются литейными и почему?

11. Какие сплавы цветных металлов  называются деформированными и почему?

Практическое занятие № 7

Тема: Выбор способов защиты кузова автомобиля от коррозии.

Цель работы: приобрести навыки в выборе  способа защиты металлической конструкции (кузова) автомобиля от коррозии.

Оборудование и материалы: тетрадь, ручка,  лекции по материаловедению по теме "Коррозия металлов".

Методические рекомендации

1. Краткие теоретические сведения

Коррозия— процесс химического или электрохимического разрушения металлов под действием окружающей среды. Установлено, что от коррозии ежегодно теряется безвозвратно около 10 % производимых металлов, т. е. годовая продукция крупного металлургического завода.

Многие автолюбители полагаются исключительно на заводскую антикоррозийную защиту. И в этом заключается их ошибка. Ведь слой заводского антикоррозийного покрытия (цинка) эффективен приблизительно год после начала эксплуатация авто.

И, если не оказывать покрытию никакую поддержку, то через несколько лет коррозия коснётся даже оцинкованный автомобиль.

2. Пример выполнения задания:

Ответить на вопрос в письменном виде:
Что мы можем сделать для своего кузова, чтобы уберечь его от разрушительно действия коррозии?

Ответ: Для защиты кузова машины от коррозии необходимо применить следующие методы защиты:

Оцинковка. Один из самых мощных вариантов антикоррозийной защиты на сегодняшний день. Кузов автомобиля погружается в ёмкость с расплавленным цинком, благодаря этому на кузове образуется равномерный слой ферро-цинкового сплава, который на протяжении длительного времени выступает в роли надёжной защиты от коррозии.
Ламинирование кузова. Выполняется полимерной плёнкой, это простой и удобный вариант защиты от коррозии. Плёнкой можно заклеить как весь кузов, так и только участки подверженные высокому риску возникновения коррозии (нижняя часть кузова, капот). При этом она останется максимально незаметной для посторонних глаз и в тоже время послужит защитой лако-красочного покрытие авто от царапин и сколов.
Катодно-протекторная защита. Выполняется благодаря устройству, которое передаёт железу свой отрицательный заряд, при котором не происходит окисление. Основным преимуществом этого метода является то, что он может обеспечить защиту в тех местах, в которых невозможно использование других методов. Но, пожалуй, самым распространённым методом антикоррозийной защиты является грунтовка и последующая покраска транспортного средства. Грунт выполняет роль изолятора, который значительно предотвращает попадание влаги к металлу. А покраска препятствует непосредственному контакту металлических частей кузова с внешней средой.

Ход работы:

1. Внимательно прочитать задание.

2. Подумайте какой способ защиты металла от коррозии наиболее эффективен, обоснуйте выбор.

3.  Оформить письменный отчет

Задание

Варианты заданий

Задание 1.  Выбрать  наиболее эффективный способ защиты от коррозии кузова автомобиля.

Задание  2. Выбрать наиболее эффективный способ защиты кабеля от коррозии.

Задание 3. Выбрать наиболее эффективный метод защиты корпуса станка от коррозии.

Задание 4. Выбрать наиболее эффективный метод защиты корпуса насоса, работающего в агрессивной среде ( перекачка нефтепродуктов, серной кислоты).

Сделать вывод об эффективности выбранного  способа защиты металла от коррозии.

Задание 5. Изготовленная деталь на данный момент не будет использована в производстве. Какие профилактические  меры будут приняты для защиты этой детали от коррозийных процессов при долгом хранении на складе.

Содержание отчета

1. Название практического задания, цель, оборудование и материалы, задание

2. Обоснование выбора способа защиты кузова автомобиля от коррозии.

3. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Что такое коррозия металлов?

2. Основные виды коррозии?

3. Назовите наиболее эффективные методы борьбы с коррозийными процессами.

4. Назовите самый распространенный вид коррозии металлов?

5. Сущность протекторной защиты.

6. Железную и медную  пластину поместили в соляную кислоту. Какая  из  пластин разрушиться быстрее и почему? А какая пластина разрушиться быстрее медная или цинковая?

7. В металлических (железных) цистернах перевозят концентрированную серную кислоту.  Подумайте, произойдет ли моментальное разрушение металла в этом растворе? Обоснуйте ответ.

8. Является ли морская вода коррозийной средой и если "да", то  почему коррозийные процессы в ней идут значительно быстрее, чем в пресной воде.

9. Значение какой физической  (химической) величины является значимым при процессах коррозии металлов?

10. Металл с низким или высоким  электрическим  потенциалом  будет использоваться в качестве анода при защите металла от коррозии?

Практическое занятие № 8

Тема: Выбор марок смазочных материалов в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.

Цель работы: приобрести навыки выбора смазочных материалов для деталей автомобиля, учитывая условия работы оборудования (детали, узла), а также климатические,   температурные  и др. факторы.

Оборудование и материалы: справочная литература по смазочным материалам, лекции, тетрадь, ручка.

Методические рекомендации

1. Краткие теоретические сведения

## Смазочные материалы

Для обеспечения надежного смазывания и длительной работы механизмов в масла вводят присадки, которые улучшают эксплуатационные качественные показатели масел. Присадки представляют собой металлоорганические и другие сложные химические соединения. Их классифицируют в зависимости от выполняемых ими функций в масле.

Примеры обозначения:

М — 8 — В где М — моторное масло; 8 — вязкость при 100 оС, мм2/с; В1 — для среднефорсированных карбюраторных двигателей;
М — 61/10 — Гь где 6 — класс вязкости, для которого вязкость при 255 К (-18 оС) находится до 10400 мм2/с; з (в индексе) — наличие загущающей (вязкостной) присадки, вследствие чего масло может быть использовано в качестве как зимнего, так и всесезонного; 10 — вязкость при 373 К (100 °С); T -для высокофорсированных карбюраторных двигателей.

Трансмиссионные масла используют для смазывания агрегатов и механизмов трансмиссий тракторов, автомобилей и других машин.

Трансмиссионные масла по вязкости делят на четыре класса (9, 12, 18 и 34), а по эксплуатационным свойствам — на пять групп (1…5) и маркируют следующим образом:

- ТМ — трансмиссионное масло

- первая цифра — группа масла

- вторая — класс кинематической вязкости

Пример обозначения: ТМ-5-123(рк), где ТМ — трансмиссионное масло; 5 — наличие противозадирной высокоэффективной присадки многофункционального действия; 12 — класс вязкости (1100… 1399 мм2/с); з — наличие загущающей присадки; рк — обладает рабочеконсервационными свойствами.

Пластичные смазки представляют собой мазеобразные продукты, состоящие из минерального или синтетического масла (основы), загустителя, наполнителя, стабилизатора и присадок.

2. Пример выполнения задания:

Используя справочную литературу (лекции) по теме смазочные материалы, заполнить табл.1 по шаблону:

Пример выполнения задания:

Таблица 1. Смазочные материалы

| Вид смазочных материалов, | Марка и применение | Физические , технологические свойства, эксплуатационные свойства. |
| --- | --- | --- |
| Трансмиссионное масло | ТМ.... |  |

Ход работы:

1. Изучить теоретические сведения о смазочных материалах

2.  Заполнить табл. 1 Смазочные материалы

3.  Оформить отчет.

Задание:

заполнить таблицу смазочных материалов, в зависимости от условий эксплуатации различных узлов автомобиля.

Варианты заданий

1. Какие виды смазочных материалов целесообразнее применить в зимнее время эксплуатации автомобиля?

2. Какие виды смазочных материалов целесообразнее применить в летнее время эксплуатации автомобиля?

3. Какие смазочные материалы применяют при низкой температуре окружающего воздуха (при сильных морозах)?

Содержание отчета

1. Название практического задания, цель, оборудование и материалы, задание

2. таблица 1 Смазочные материалы

3. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Какие требования предъявляются к смазочным материалам, применяемым в двигателях автомашин?

2. Какие  материалы ( масла) применяют в автомобилях и с какой целью?

3. С какой целью используют присадки к смазочным материалам?

4. Какие виды топлив вы знаете?

Практическое занятие №9.

Тема: Изучение и расшифровка марок сплавов порошковой металлургии.

Цель работы:  приобрести навыки  при  выборе марок порошковых материалов,  научиться расшифровывать марки порошковых материалов - металлокерамики.

Оборудование и материалы: справочная литература по материалам порошковой металлургии, лекции по материаловедению, тетрадь, ручка.

Методические рекомендации

1. Краткие теоретические сведения

Порошковая металлургия позволяет получать псевдосплавы из таких несплавляющихся металлов, как, например, медь-вольфрам, серебро-вольфрам, композиционные металлы на основе металлов и окислов (серебро-окись кадмия), обладающих высокой электропроводностью и стойкостью к электроэрозионному изнашиванию. Металлокерамические твердые сплавы характеризуются высокой твердостью, теплостойкостью и износостойкостью. Они являются основой для изготовления режущих инструментов, применяемых для обработки материалов высокой прочности и твердости. Твердые сплавы изготовляют на основе карбидов тугоплавких металлов (WC, TiC, TaC) и связующего материала (кобальта). 2. Пример выполнения задания:

Задача. Необходимо изготовить ковш для добычи железной руды. Какие сплавы целесообразнее использовать для такого вида работ и почему?

Ответ: Ковш для добычи руды эксплуатируется в тяжелых условиях. При работе такого агрегата лучше использовать титанотанталовольфрамовые сплавы , так как они прочны и износостойки . Данные про выбранный сплав заносим в таблицу.

Таблица 1

| Материал порошковой металлургии | Марка материала | Химический состав материала | Технологические и механические свойства материала | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Титантанталовольфрамовый сплав | ТТ5К3 | Титан, тантал 5% (в соотношении 1:2), кобальт 3%, остальное карбид вольфрама. | Предел прочности 2000 мПа Твердость 90 ед. по шкале А по Роквеллу. | Горнодобывающая промышленность |

Ход работы:

1. Изучить теоретические сведения о порошковых материалах.

2.  Заполнить табл. 1.

3.  Оформить отчет.

Задание

Варианты заданий

1. Подобрать сплав на основе порошковой металлургии для бурения скважины (материал бура).

2. Подобрать сплав порошковой металлургии, используемого для рассверливания деталей из чугунов.

3. Подобрать сплав порошковой металлургии для оснащения инструмента для горных работ.

4. Подобрать сплав порошковой металлургии для расстачивания предварительно обработанных отверстий из закаленных сталей.

5. Подобрать сплав порошковой металлургии для оснащения режущего инструмента при высоких и средних режимах резания стали.

Содержание отчета

1. Название практического задания, цель, оборудование и материалы, задание

2.  Таблица 1.

3. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Какие виды материалов порошковой металлургии вы знаете?

2. Основное различие между металлокерамикой и минералокерамикой?

3. Где используются металлокерамические (твердые сплавы) материалы?

4. Основные составляющие композиционных материалов.

5. Виды композиционных материалов и примеры применения.

Практическое занятие  № 10

Тема: Выбор марок технических жидкостей в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.

Цель работы:  приобрести навыки при  выборе технических жидкостей для авто машин и  различных машинных узлов , учитывая условия работы оборудования (детали, узла), а также климатические, температурные  и др. факторы.

Оборудование и материалы: справочная литература по техническим жидкостям, лекции, тетрадь, ручка.

Методические рекомендации

1. Краткие теоретические сведения

В качестве охлаждающих жидкостей в автотракторных двигателях применяют воду и низкозамерзающие жидкости (антифризы).							Антифризы представляют собой смесь этиленгликоля (двухатомного спирта) с водой и антикоррозионной присадкой. Промышленность выпускает антифризы марок 40 и 65. Эти антифризы предназначены для эксплуатации двигателей в холодное время года при температуре до 233…208 К (- 40…- 65 оС).				Низкозамерзающая жидкость «Тосол» предназначена для использования всесезонно в двигателях легковых (ВАЗ, ГАЗ и др.) и грузовых (ЗИЛ-4331, КамАЗ) автомобилей, тракторов К-701. Выпускают три марки этой жидкости: АМ, А-40 и А-65. «Тосол» марки АМ представляет собой концентрат, при разбавлении которого на 50 % дистиллированной водой получают антифриз с температурой застывания 238 К (- 35 °С). При соответствующем разбавлении «Тосола» марки АМ дистиллированной водой получают марку А-40 с температурой замерзания 233 К (- 40 °С) или А-65 с температурой замерзания 208 К (- 65 °С).	Тормозные жидкости предназначены для использования в гидравлическом приводе тормозов и сцеплений легковых и грузовых автомобилей. Выпускают несколько марок тормозных жидкостей, например: БСК, ГТЖ-22М, ГТЖА-2 («Нева»), «Томь» и «Роса».

2. Пример выполнения задания

Заполните таблицу.

Технические жидкости для автомобиля

Таблица 1.

| Вид технических жидкостей | Марка и применение | Физические , технологические свойства, эксплуатационные свойства. |
| --- | --- | --- |
| "Тосол" | ........ | ......... |

Ход работы:

1. Изучить теоретические сведения  о технических жидкостях

2.  Заполнить табл. 1. Технические жидкости для автомобиля

3.  Оформить отчет.

Содержание отчета

1. Название практического задания, цель, оборудование и материалы, задание

2.  таблица 1.

3. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы.

1. Какие требования предъявляются к техническим жидкостям, применяемым  при эксплуатации автомашин?

2. Какие технические жидкости необходимо применять в зимнее время года? (в летнее время года)

3. С какой целью используют присадки к смазочным материалам?

4. Какие виды технических жидкостей вы знаете?

Практическое занятие № 11

Тема: Электротехнические материалы в электронных и электрических устройствах автомобилей.

Цель работы: закрепить знания об электротехнических материалах применяемых в электронных и электрических устройствах автомобиля.

Оборудование и материалы: лекции по материаловедению,  тетрадь, ручка, справочная литература об электронных и электрических устройствах автомобилей марки ВАЗ.

Методические рекомендации

- 1. Краткие теоретические сведения

В генераторах между двумя алюминиевыми крышками и при помощи стяжных винтов закрепляется сердечник статора, являющийся магнитопроводом, который для уменьшения нагрева вихревыми токами набирают из тонких стальных пластин, изолированных друг от друга лаком. Внутренняя поверхность статора имеет восемнадцать зубцов, на которые нанизано восемнадцать катушек обмотки статора. Катушки распределены на три фазы и включены по схеме «звезда», а в генераторе Г286-по схеме «треугольник». В каждой фазе включено по шесть последовательно соединенных катушек. Концы катушек фаз присоединены к трем зажимам блока кремниевых диодов выпрямителя. Все диоды подключены к соединительным шинам.

В период работы генератора в катушках обмотки статора индуктируется э.д.с. ,под действием которого по обмотке возбуждения и в цепи подключенных потребителей протекает ток.

Ротор состоит из двух стальных шестиполюсных наконечников выполненных из мягкой стали. Наконечники одной половины ротора с северной магнитной полярностью входят между наконечниками второй половины ротора с южной магнитной полярностью. Ротора вращается в двух шариковых подшипниках, установленных в крышках.

Катушка обмотки возбуждения нанизана на стальную втулку расположенную между полюсными наконечниками. Оба конца обмотки припаяны к двум медным контактным кольцам, установленными на изоляционные втулки.

Две графитовые щетки генератора установлены в щеткодержателе и прижимаются к контактным кольцам пружинами. В генераторах Г222,Г250 и Г271 изолированная от корпуса щетка соединена проводником с штекерным зажимом Ш

другая щетка соединена с корпусом генератора. В генераторах Г222,Г266 и Г286 обе щетки изолированы от корпуса и соединены с штекерными зажимами Ш.

Полюсные наконечники втулка и изоляционные втулки контактных колецнапрессованы на рифленую поверхность вала ротора. Крышки генератора имеют прорези для движения воздуха, создаваемого крыльчаткой шкива.

На крышке установлены минусовой зажим --

(винт ,ввернутый в крышку) и изолированный от корпуса плюсовой зажим +. Генераторы серии Г222 (Г250-Г1,-Ж1,-Е1,-И1, и т.д.) отличаются друг от друга шкивами. В генераторе Г250-Ж1 смещена лапа крепления.

Генератор Г286 имеет конструкцию, аналогичную конструкции генераторов Г222,Г271,Г272,Г266, но больше габариты и массу. Обмотка статора соединена по схеме «треугольник», что позволяет уменьшить сечение проводников обмотки и габариты статора.

Выпрямительный блок типа БПВ

генератора Г222 состоит из шести диодов ВА-20,которые запрессованы (по три штуки) в крышке генератора и специальной пластине-теплоотвода (держателе). Диоды выпускаются в двух исполнениях –с прямой и обратной полярность. Для отличия диодов донышко корпуса диода прямой полярности окрашено в красный цвет, а донышко диода обратной полярности –в черный.

Как известно, электродвигатель постоянного тока ( или генераторы) – это устройство, которое с помощью двух своих основных деталей конструкции может преобразовывать электрическую энергию в механическую (или наоборот). К таким основным деталям относятся:

статор – неподвижная/статическая часть двигателя, которая вмещает в себе обмотки возбуждения на которые поступает питание;

ротор – вращающаяся часть двигателя, которая отвечает за механические вращения.

2. Пример выполнения задания

Для изготовления элементов генератора автомобиля используются следующие материалы:  заполнить таблицу1

Таблица 1

Электротехнические материалы электрических и электронных устройств автомобиля (генератор)

| Деталь, узел, прибор, электрическое, электронное устройство | Материал | Технологические свойства материала | Марка материала | Примеры применения материала в других промышленных установках |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генератор | Электротехническая сталь, медь, ПВХ (изоляция) | Магнитопроводы, проводники тока, изоляционные материалы и т.д. | Э123, М00, ПВХ и т.д. | Электродвигатели |

Ход  работы:

1. Изучить теоретические сведения  об устройстве генератора, аккумулятора, приборах индикации автомобиля и  других электрических и электронных устройствах автомобиля

2.  Заполнить табл. 1.

3. Оформить отчет

Задания

1.Какие электротехнические материалы используются при производстве аккумуляторов.

2.Какие электротехнические материалы используются при производстве приборов индикации.

3.Какие электротехнические материалы используют при изготовлении автоматических устройств автомобиля

Содержание отчета

1. Название практического задания, цель, оборудование и материалы, задание

2.  таблица 1.

3. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Принцип работы генератора.

2. Основные элементы генератора и их назначение.

3.  Функции аккумулятора.

4. Из каких материалов изготавливаются генераторы, аккумуляторы?

5. Какие электронные устройства входят в электрические схемы автомобилей?

6. Из каких материалов их изготавливают?

7. Какие цветные металлы используют для токопроводящих жил автомобиля?