###### Министерство образования и науки Калужской области

Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение

Калужской области

«Людиновский индустриальный техникум»

Методические  рекомендации

по выполнению лабораторных работ по

учебной дисциплине ОП.04 Материаловедение

по профессии  13.01.10.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям)

Людиново, 2017 г.

Методические рекомендации разработаны в соответствии с рабочей программой ОП.04  Материаловедение  , утверждены  зам. директора по УПР

Утверждено:

Заведующая по учебной работе:

____________ О.Е. Селиверстова

31.08.2017г

Рассмотрены  и одобрены на заседании  цикловой комиссии

профессиональных дисциплин  технического профиля

Протокол  № 1 от 31.08.2017г

Председатель  ЦК ______________ Н.И. Хрычикова

Составил: преподаватель спец. дисциплин:  Е.Г. Петухова.

Содержание

| № п/п | Темы работ | Часы | Страницы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лабораторная работа №1 Тема: Определение твердости стали | 2 | 4-8 |
|  | Лабораторная работа №2. Тема: Определение твердости чугуна | 2 | 9-10 |
|  | Лабораторная работа № 3. Тема: Испытание на ударную вязкость | 2 | 11-13 |
|  | Лабораторная работа №4. Тема: Определение предела прочности образца из низкоуглеродистой стали | 2 | 14-19 |
|  | Итого | 8 час |  |

Лабораторная работа № 1

Тема: Определение твердости стали

Цель работы: приобрести навыки в определении твердости стали по методу Роквелла.

Студент должен знать: устройство и принцип работы твердомера, правила техники безопасности при работе с твердомером.

Оборудование и материалы: твердомер лабораторный HBRV-187/5, образцы сталей, справочник Конструктора-машиностроителя, Москва - 2009 г.

Методические рекомендации

1. Краткие теоретические сведения:

Твердость - это свойство металлов сопротивляться проникновению в него другого твердого тела определенной формы и размеров.

Метод Роквелла.

Сущность метода занимается во внедрении в поверхность образца (или изделия) алмазного конусного (шкалы А. С, D) или стального сферического наконечника (шкалы В, Е, F, G.Н, К) под действием последовательно прилагаемых предварительной и основной сил,  и в определении глубины внедрения наконечника после снятия основной силы.

Твердость по Роквеллу обозначают символом HR с указанием шкалы твердости, которому предшествует числовое значение твердости из трех значащих цифр.

Пример обозначения: 61,5 HRC — твердость по Роквеллу 61,5 единиц по шкале С.

С целью обеспечения единства измерений введен государственный специальный эталон для воспроизведения шкал твердости Роквелла  и передачи их при помощи образцовых средств измерений (рабочих эталонов) рабочим средствам измерений, применяемым в стране (ГОСТ 8.064 — 94).

Схема определения твердости по методу Роквелла

рис.1

Чем твёрже материал, тем меньше будет глубина проникновения наконечника в него. Чтобы при большей твёрдости материала не получалось большее число твёрдости по Роквеллу, вводят условную шкалу глубин, принимая за одно её деление глубину, равную 0.002 мм. При испытании алмазным конусом предельная глубина внедрения составляет 0.2 мм, или 0.2 / 0.002 = 100 делений, при испытании шариком — 0.26 мм, или 0.26 / 0.002 = 130 делений. Таким образом формулы для вычисления значения твёрдости будут выглядеть следующим образом:

а) при измерении по шкале А (HRA) и С (HRC):

Разность  представляет разность глубин погружения индентора (в миллиметрах) после снятия основной нагрузки и до её приложения (при предварительномнагружении).

б) при измерении по шкале B (HRB):

Диапазоны шкал твердости по Роквеллу, воспроизводимых эталоном, приведены в таблице:

табл. 1 Диапазоны шкал твердости по Роквеллу, воспроизводимых эталоном                          по ГОСТ 8.064 – 94

| Шкалы |  | Диапазоны измерений |
| --- | --- | --- |
| Роквелла | А |  | 70 — 93 HRA |
|  | В |  | 25 — 100 HRB |
|  | С |  | 20 — 67 HRC |

Сравнение чисел твердости металлов и сплавов по различным шкалам

табл. 2

| Виккерс HV | Бринелль НВ | Роквелл HRB | σв, МПа | Виккерс HV | Бринелль НВ | Роквелл HRC | σв, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | МПа |
| 100 | 100 | 52,4 | 333 | 245 | 245 | 21,2 | 815 |
| 105 | 105 | 57,5 | 350 | 250 | 250 | 22,1 | 835 |
| 110 | 110 | 60,9 | 362 | 255 | 255 | 23,0 | 855 |
| 115 | 115 | 64,1 | 382 | 260 | 260 | 23,9 | 865 |
| 120 | 120 | 67,0 | 402 | 265 | 265 | 24,8 | 880 |
| 125 | 125 | 69,8 | 410 | 270 | 270 | 25,6 | 900 |
| 130 | 130 | 72,4 | 430 | 275 | 275 | 26.4 | 910 |
| 135 | 135 | 74,7 | 450 | 280 | 280 | 27,2 | 930 |
| 140 | 140 | 76,6 | 470 | 285 | 285 | 28.0 | 950 |
| 145 | 145 | 78,3 | 480 | 290 | 290 | 28,8 | 970 |
| 150 | 150 | 79,9 | 500 | 295 | 295 | 29,5 | 980 |
| 155 | 155 | 81,4 | 520 | 300 | 300 | 30,2 | 1000 |
| 160 | 160 | 82,8 | 530 | 310 | 310 | 31,6 | 1030 |
| 165 | 165 | 84,2 | 550 | 320 | 319 | 33,0 | 1060 |
| 170 | 170 | 85,6 | 565 | 330 | 328 | 34,2 | 1090 |
| 175 | 175 | 87,0 | 580 | 340 | 336 | 35,3 | 1120 |
| 180 | 180 | 88,3 | 600 | 350 | 344 | 36.3 | 1150 |
| 185 | 185 | 89,5 | 620 | 360 | 352 | 37,2 | 1180 |
| 190 | 190 | 90,6 | 640 | 370 | 360 | 38,1 | 1200 |
| 195 | 195 | 91,7 | 650 | 380 | 368 | 38,9 | 1230 |
| 200 | 200 | 92,8 | 665 | 390 | 376 | 39,7 | 1260 |
| 205 | 205 | 93,8 | 685 | 400 | 384 | 40.5 | 1290 |
| 210 | 210 | 94,8 | 695 | 410 | 392 | 41,3 | 1305 |
| 215 | 215 | 95,7 | 715 | 420 | 400 | 42,1 | 1335 |
| 220 | 220 | 96,6 | 735 | 430 | 408 | 42,9 | 1365 |
| 225 | 225 | 97,5 | 745 | 440 | 416 | 43,7 | 1385 |
| 230 | 230 | 98,4 | 765 | 450 | 425 | 44,5 | 1410 |
| 235 | 235 | 99,2 | 785 | 460 | 434 | 45,3 | 1440 |
| 240 | 240 | 100,0 | 795 | 470 | 443 | 46,1 | 1480 |

Табл. 2 Продолжение

| Виккерс HV | Роквелл HRC | Виккерс HV | Роквелл HRC | Виккерс HV | Роквелл HRC | Виккерс HV | Роквелл HRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 490 | 47,5 | 600 | 54,2 | 720 | 60,2 | 840 | 65,1 |
| 500 | 48,2 | 620 | 55,4 | 740 | 61,1 | 860 | 65,8 |
| 520 | 49,6 | 640 | 56,5 | 760 | 62,0 | 880 | 66,4 |
| 540 | 50,8 | 660 | 57,5 | 780 | 62,8 | 900 | 67,0 |
| 560 | 52 | 680 | 58,4 | 800 | 63,6 | 1114 | 69 |
| 580 | 53,1 | 700 | 59,3 | 820 | 64,3 | 1220 | 72 |

Примечание.   Погрешность перевода чисел твердости по Виккерсу в единицы Бринелля ± 20 НВ; в единицы Роквелла — до ± 3 HRC (HRB); значения σв до ± 10 %.

В табл. 2 приводятся приближенные соотношения между числами твердости, определенные различными методами. С достаточной степенью точности для конструкционных углеродистых и легированных сталей перлитного класса, для которых 150 НВ, можно принять σ 0,2 = 0.367 НВ, для стали НВ < 150  σ 0,2 ≈ 0,2 НВ. Для конструкционных сталей низколегированных и углеродистых (НВ > 150) σв * ≈ 0,345 НВ. Для более точного пересчета НВ на HRC рекомендуется пользоваться ГОСТ 22761-77.

2. Пример выполнения задания

- установить образец стали на экспериментальный столик;				      - выбрать шкалу "С"  для определения твердости  стали;

-  поворачивая маховик прибора, внедрить алмазный наконечник в образец,  постепенно увеличивая нагрузку  от 381 Н до 1475 Н;

- на шкале прибора определится твердость стали в условных единицах, например значение твердости, определенное по шкале "С" для марки  ст.3 к.п.  записывается следующим образом: 20 HRC. По справочнику значение твердости для этой марки стали равно 21. Абсолютная погрешность измерений равна 1 ед.

- записать значение твердости и сравнить его с табличным.

- вычислить абсолютную погрешность измерений.

Ход работы

1.Измерить твердость сплавов.

2. Сравнить полученный результат с таблицей твердостей по справочнику, вычислить абсолютную погрешность: разность полученного значения и табличного (по модулю).

3. Оформить отчет по соответствующей форме.

Содержание отчета

1. Тема лабораторной работы, цель работы, оборудование и материалы, задание, схему внедрения алмазного наконечника в образец под различными значениями нагрузок.(рис 1)

2.  Сравнить значения твердости для сталей, полученные экспериментальным путем в сравнении с табличными данными.

3. Вывод и ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Что понимают под твердостью материала?

2. Какими методами можно измерить твердость материала?

3. Корреляция между твердостью материала и другими свойствами металлов.

.

Лабораторная работа № 2

Тема: Определение твердости чугуна

Цель работы: приобрести навыки в определении твердости чугуна по методу Роквелла.

Студент должен знать: устройство и принцип работы твердомера, правила техники безопасности при работе с твердомером.

Оборудование и материалы: твердомер (см. работу №1), образцы чугуна, справочник "Машиностроителя-конструктора", Москва, 2009 г., паспорт твердомера.

Методические рекомендации

1. Краткие теоретические сведения

Твердость - это свойство металлов сопротивляться проникновению в него другого твердого тела определенной формы и размеров.

Метод Роквелла.

Сущность метода занимается во внедрении в поверхность образца (или изделия) алмазного конусного (шкалы А. С, D) или стального сферического наконечника (шкалы В, Е, F, G.Н, К) под действием последовательно прилагаемых предварительной и основной сил и в определении глубины внедрения наконечника после снятия основной силы. Твердость по Роквеллу обозначают символом HR с указанием шкалы твердости, которому предшествует числовое значение твердости из трех значащих цифр. Пример обозначения: 61,5 HRC — твердость по Роквеллу 61,5 единиц по шкале С. С целью обеспечения единства измерений введен государственный специальный эталон для воспроизведения шкал твердости Роквелла и Супер-Роквелла и передачи их при помощи образцовых средств измерений (рабочих эталонов) рабочим средствам измерений, применяемым в стране (ГОСТ 8.064 — 94).

Диапазоны шкал твердости по Роквеллу, воспроизводимых эталоном, приведены в таблице:

1. Диапазоны шкал твердости по Роквеллу, воспроизводимых эталоном                           по ГОСТ 8.064 – 94

табл. 1.

| Шкалы |  | Диапазоны измерений |
| --- | --- | --- |
| Роквелла | А |  | 70 — 93 HRA |
|  | В |  | 25 — 100 HRB |
|  | С |  | 20 — 67 HRC |

Твердость чугунов варьируется от 200-290 ед. по Бриннелю.

2.  Пример выполнения задания

- установить образец стали на экспериментальный столик;

- выбрать шкалу С для определения твердости  чугуна;

-  поворачивая маховик прибора, внедрить алмазный наконечник в образец, постепенно увеличивая усилие от 381 Н до 1475 Н;

- на шкале прибора определится твердость чугуна в условных единицах;

- записать значение твердости и сравнить его с табличным;

- вычислить абсолютную погрешность измерений  (разность между расчетным и табличным значениями).

Ход работы

1.	Ознакомиться с принципом работы твердомера и определить экспериментальным путем твердость чугуна.					           2.	Сравнить полученный результат с таблицей твердостей для чугунов по   справочнику, вычислить абсолютную погрешность: разность полученного значения и табличного (по модулю).							          3. 	Оформить отчет по соответствующей форме.

Задание

1. Измерить твердость марок  серого чугуна СЧ10, СЧ30

2. Сравнить экспериментальные значения твердости чугуна  с табличными значениями.

3. Вычислить абсолютную погрешность измерений.

4. Оформить отчет по форме.

Содержание отчета

1. Тема лабораторной работы, цель работы, оборудование и материалы, задание, схему опыта - внедрение алмазного наконечника в образец под различными значениями нагрузок.

2.  Значения твердости для чугуна, полученные экспериментальным путем в сравнении с табличными данными.

3. Вывод и ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Что понимают под твердостью материала?

2. Какими методами можно измерить твердость материала?

3. Корреляция между твердостью материала и другими свойствами металлов.

Лабораторная работа № 3

Тема: Испытание на ударную вязкость

Цель работы: приобрести навыкив определении  ударной вязкости стали и чугуна на маятниковом копре.

Студент должен знать устройство и принцип работы лабораторного  маятникового копра марки JB 300, правила техники безопасности при работе на копре.

Оборудование и материалы: маятниковый копер  марки  JB -300, образцы стали и чугуна, паспорт маятникового копра.

Методические рекомендации

1. Краткие теоретические сведения:

Ударная вязкость (удельная ударная вязкость) - это отношение работы W, затраченной маятником на разрушение стандартного образца к площади его поперечного сечения A в месте излома:

W/A= ударная вязкость (Дж/кв.м.)

Очень часто детали в процессе работы испытывают действие не только плавно возрастающих нагрузок, но одновременно подвергаются и ударным (динамическим) нагрузкам. Поэтому необходимо знать, насколько хорошо сопротивляется металл действию на него этих нагрузок.

Метод основан на разрушении образца с концентратором посередине одним ударом маятникового копра. Концы образца располагают на опорах. 
В результате испытания определяют полную работу, затраченную при ударе (работу удара), или ударную вязкость по шкале прибора.

|  | Рис. 1. Схема положения образца при испытании на ударную вязкость |
| --- | --- |

В соответствии с ГОСТ 9454 – 98  предусмотрены испытания образцов с концентратором напряжений трёх видов: U – образным (радиус надреза r = 1мм); V – образным (r = 0,25мм) и Т – образным (трещина усталости, созданная в основании надреза). Соответственно ударную вязкость обозначают: KCU, КСТ, KCV.

Рис. 2. Расположение образца на опорах

Основным критерием ударной вязкости является KCU. Она состоит из двух составляющих: KCU = КС3 + КСР, где КС3 – работа зарождения трещины; КСр - работа распространения трещины. Ударная вязкость чувствительна к снижению температуры. Поэтому технологи используют понятие хладноломкости металла, суть которого заключается в разрушении материала под действием низкой температуры.

2. Пример выполнения задания

1. Установить образец стали (чугуна) на экспериментальный стол согласно рис. 1.

2. Включить копер с помощью пускового устройства.

3. В момент разрушения образца зафиксировать значение ударной вязкости на шкале прибора для стали и чугуна. Сравнить ударные вязкости стали и чугуна. Сделать вывод о физических свойствах стали и чугуна.

4. Записать результаты в отчет.

Ход работы

1. Определить экспериментальным путем ударную вязкость стали  и чугуна ( См. пример выполнения задания)

2. Сравнить полученные результаты , сделать вывод о свойствах стали и чугуна на основе значений ударной вязкости  материалов.

3. Оформить отчет по соответствующей форме

Задание

1. Определить ударную вязкость чугуна и стали.

2. Сравнить значения ударной вязкости стали и чугуна.

3.  Дать сравнительную характеристику ударной вязкости стали и чугуна.

4. Оформить отчет по форме.

Содержание отчета

1. Тема лабораторной работы, цель, оборудование и материалы, задание, рис.1,2 .												                     2. Значения ударной вязкости для  стали и чугуна , полученные экспериментальным путем в сравнении с табличными данными.

3. Вывод и ответы на контрольные вопросы

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

1. Определение ударной вязкости.

2. Какова цель определения ударной вязкости?

3. Влияет ли температура окружающей среды на значение ударной вязкости?

4. Что такое хладноломкость стали?

5. Какие образцы применяют при испытании металла на ударный изгиб?

Лабораторная работа № 4

Тема: Определение предела прочности образца из низкоуглеродистой стали.

(испытание на растяжение)

Цель работы: приобрести навыки определения прочности образца из низкоуглеродистой стали.

Студент должен знать устройство и принцип работы разрывной машины, правила

техники безопасности при работе на разрывной машине.

Оборудование и материалы: разрывная машина УИМ 20, образцы стали, штангенциркуль, линейка, карандаш, тетрадь, компьютер с программным обеспечением.

Методические рекомендации.

1. Краткие теоретические сведения.

Испытание на растяжение заключается в деформировании образца в условиях однородного и одноосного напряженного состояния до его разрушения. Образец - это тело специальной формы (цилиндрическое или призматическое), имеющее рабочую часть, которая деформируется или разрушается в процессе испытаний. Форма и размеры образца регламентируются ГОСТ 1497-84.

В процессе испытания на растяжение образец деформируется, а затем разрушается. На начальном участке диаграммы между силой и удлинением соблюдается прямая пропорциональная зависимость - образец подчиняется закону Гука. В точке А диаграммы закон Гука нарушается: зависимость между силой и удлинением становится нелинейной. На диаграмме имеется горизонтальный участок (участок БВ), называемый площадкой текучести. В этой стадии испытания образец удлиняется (деформируется) практически при постоянной силе. Это явление называется текучестью, при этом образец деформируется равномерно и по всей длине рабочей части. В точке В площадка текучести заканчивается и начинается участок упрочнения. В конечной точке Д этого участка достигается максимальная сила, которую может выдержать образец. Напряженное состояние - одноосное. Далее начинается участок разрушения или участок местной текучести. На образце появляется местное утонение (шейка). На конечном участке ДЕ (после возникновения шейки) происходит локализация деформаций в шейке, остальная часть образца практически не деформируется. Деформация в шейке неоднородная, имеет существенный градиент вдоль оси образца. Напряженное состояние также становится неоднородным, кроме того оно изменяется качественно - становится трехосным. Внутри шейки напряженное состояние - трехосное растяжение. Диаметр шейки уменьшается по мере деформирования образца, и образец разрывается по наименьшему сечению шейки. При разгружении образца в пределах участка ОА законы нагружения, разгружения и повторного нагружения совпадают. Если при испытании на растяжение нагружение приостановить, например, в точке Г диаграммы и осуществить разгружение образца, то окажется, что диаграмма разгружения,и диаграмма предыдущего нагружения не совпадают. Линия разгружения - прямая, параллельная начальному линейному участку диаграммы растяжения образца. Такой характер деформирования образца при его разгружении называется законом разгружения. При повторномнагружении диаграмма до точки Г совпадает с линией разгружения, а затем будет совпадать с диаграммой растяжения образца при однократном нагружении. Такой характер деформирования называется законом повторного нагружения и заключается в прямой пропорциональной зависимости силы и удлинения, которая сохраняется до значения силы, достигнутой при первичномнагружении. При разгружении образца в пределах участка ОА законы нагружения, разгружения и повторного нагружения совпадают.

Пределом пропорциональности называется наибольшее напряжение, до которого справедлив закон Гука. ( Закон Гука - прямая пропорциональная зависимость между напряжением и деформацией . Коэффициент пропорциональности Е называется модулем упругости первого рода. ) Для определения предела пропорциональности вводится понятие условного предела пропорциональности. Условным пределом пропорциональности называется напряжение пр, при котором тангенс угла наклона касательной к диаграмме растяжения в 1.5 раза больше тангенса угла наклона линейного учаcтка этой диаграммы. Предел пропорциональности оценивают как напряжение, при котором отступление от прямой пропорциональной зависимости между напряжениием и деформацией достигает определенной величины. При некотором превышении предела пропорциональности все деформации продолжают оставаться упругими, т.е. полностью исчезающими, если напряжение снизить до нуля. Наибольшее напряжение, до которого все деформации в материале упругие, называется пределом упругости.

Пределом текучести (физическим) т, называется напряжение, при котором в материале начинают интенсивно накапливаться остаточные (пластические) деформации, причем этот процесс идет при практически постоянном напряжении. При отсутствии площадки текучести (см. рисунок) определяют условный предел текучести. Условным пределом текучести 0.2 называется напряжение, при котором остаточная (пластическая) деформация составляет 0.2%. Для нахождения на диаграмме точки Б (см.рисунок), соответствующей условному пределу текучести, необходимо воспользоваться законом разгружения и повторного нагружения

Диаграмма растяжения низкоуглеродистой стали имеет вид:

рис. 1.

Ход работы

При проведении испытаний должны соблюдаться следующие основные условия:

качественное центрирование образца в захватах испытательной машины, плавность деформирования, скорость перемещения активного захвата при испытании до предела текучести не более 0.1, за пределом текучести - не более 0.4 длины расчетной части образца, выраженная в мм/мин, возможность приостанавливать нагрузку с точностью до одного наименьшего деления шкалы измерителя силы, плавность разгружения.

1.  Перед испытанием образца проводится измерение диаметра и расчетной длины.

2.Диаметр измеряется в трех сечениях расчетной части: у головок и в среднем сечении.

3.Наименьший диаметр используется в дальнейших расчетах.

4. Выбрать зазоры в силовой цепи образец - испытательная машина. 2.

5. Начать испытание образца на растяжение, выбрав значение скорости перемещения траверсы в пределах 0,2 - 0,8 мм/мин до значения силы, превышающей предел текучести на 5 - 10 %.

Для стандартного образца диаметром 6 - 8 мм характерные значения силы, соответствующей пределу текучести, зависят от испытуемого материала.

Низкоуглеродистые стали (Ст2, Ст3 и т.п.) от 0,6 до 1,1 кН

Конструкционные стали (сталь 35, сталь 45 и т.п.) от 0,98 до 1,8 кН

Медные сплавы от 0,55 до 0,95 кН;

Алюминиевые сплавы ( Д 16, Д 19 и т.п.) от 0,65 до 1,2 кН. 3.

6.  Осуществить разгружение образца со скоростью 0,2 - 0,8 мм/мин. 4.

7. Вторичноенагружение образца с той же скоростью до значения силы, достигнутой на предыдущих этапах испытания. 5.

8. Продолжить растяжение образца со скоростью 2 - 4 мм/мин до разрушения образца. 6.

9. Завершить эксперимент и перейти к обработке полученных результатов: построение графика растяжения и разрыва материала ( зависимость усилия от длины образца).

10. Вывести  график  процесса  растяжения и разрыва образца на  дисплей компьютера. Определить по графику максимальное усилие и определить предел прочности стали по формуле:

σ=F/A0

рис. 2 . Диаграмма растяжения

Записать   в отчете характеристику диаграммы:

Диаграмма растяжения  характеризует поведение конкретного образца, но отнюдь не обобщенные свойства материала. Для получения характеристик материала строится условная диаграмма напряжений, на которой откладываются относительные величины – напряжения σ=F/A0   и относительные деформации  ε=Δl/l0 (где А0, l0 – начальные параметры образца.

Условная диаграмма напряжений при растяжении позволяет определить следующие характеристики материала.

σпц – предел пропорциональности – напряжение, превышение которого приводит к отклонению от закона Гука. После наклепа  σпц может быть увеличен на 50-80%;

σу – предел упругости – напряжение, при котором остаточное удлинение достигает 0,05%. Напряжение  σу очень близко к  σпц и обнаруживается при более тонких испытаниях. В данной работе  σу не устанавливается;

σт – предел текучести – напряжение, при котором происходит рост деформаций при постоянной нагрузке.

Иногда явной площадки текучести на диаграмме не наблюдается, тогда определяется условный предел текучести, при котором остаточные деформации составляют ≈0,2% .

Задание

Определить предел прочности образца из низкоуглеродистой стали

Содержание отчета

1. Тема лабораторной работы, цель, оборудование и материалы, задание, рис.1,2 .												                     2. Значения предела прочности стали, полученные экспериментальным путем .

3.  Протокол испытаний заполнить по  следующей форме

Протокол испытания на растяжение

Форма и материал образцов . . . . . . . .

Машина . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Рабочая шкала . . . . . . . . . . . . . . .

Масштаб записи деформации . . . . . . .

Скорость деформирования . . . . . . . . .

|  | Образец 1 | Образец 2 | Образец 3 | Образец 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Особенности предварительной обработки |  |  |  |  |
| Диаметр до испытаний, мм |  |  |  |  |
| Диаметр в месте разрыва, мм |  |  |  |  |
| Начальная площадь поперечного сечения, S0, мм2 |  |  |  |  |
| Площадь сечения в месте разрыва, SК, мм2 |  |  |  |  |
| Относительное сужение (((( |  |  |  |  |
| Расчетная длина образца l0, мм |  |  |  |  |
| Конечная длина образца lК, мм |  |  |  |  |
| Относительное удлинение (((( |  |  |  |  |
| Предел пропорциональности (пц, МПа |  |  |  |  |
| Предел текучести (т, МПа |  |  |  |  |
| Условный предел текучести (0.2, МПа |  |  |  |  |
| Предел прочности (в, МПа |  |  |  |  |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

1.Определение пластической деформации материала.

2. Определение предела прочности материала.

3. Что характеризует диаграмма растяжения?

4.  Дать определение текучести материала.

5.  Дать определение упругости материала

Используемая литература

1. Заплатин В.С. Справочное пособие по материаловедению, для НПО – М.: ИЦ «Академия», 2007 г.

2. Давыдова И.С., Максина Е.Л. Материаловедение. Учебное пособие.- М.: Издательство РИОР, 2006 г.

3. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и заготовки. Учеб.пособие. – М.: ИЦ «Академия», 2008 г.

Интернет ресурсы

1. www.materialscience. ru