Министерство образования и науки Калужской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Калужской области «Людиновский индустриальный техникум»

Комплект контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

ПМ. 04

Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением

программы подготовки квалифицированных рабочих  15.01.05 Сварщик

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

2017 г.

Комплект контрольно-оценочных средств профессионального модуля разработан на основе рабочей программы по профессиональному модулю ПМ. 04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением,  утвержденной заместителем директора по УПР

Утверждаю:

Заведующий

по учебной работе _____________________ О.Е. Селиверстова

«_____» ________________ 20___ г.

Рассмотрено и одобрено цикловой комиссией

профессиональных дисциплин сферы обслуживания

Протокол № __   ___от «__   __»_   _           г.

Председатель ЦК _____________Е.А. Филатова

Преподаватель _______________А.А. Карев

Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля  является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Таблица 1.

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК 04.01 Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе | экзамен | Тестирование, устный опрос, контрольная работа, практическая работа |
| Учебная практика | Дифференцированный зачет | Практическая работа |
| Производственная практика | Дифференцированный зачет | Практическая работа |

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

2.1. Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций.

Таблица 2.

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 4.1. | Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. |
| ПК 4.2. | Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. |
| ПК 4.3. | Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. |

Таблица 3.

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. |

Таблица 4.

| Профессиональные и общие компетенции, которые возможно сгруппировать для проверки | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 4.1 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. ПК 4.2 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. ПК 4.3 Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. | проверять работоспособность и исправность оборудования для поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва. Рациональное планирование своей деятельности. Контроль за исправностью оборудования, и сварочными материалами; выполнять сборку под сварку используя конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке; осуществлять визуальный контроль сварных соединений на соответствие заданным требованиям; соблюдение порядка выполнения технологических операций; зачистка поверхности после сварки с удалением поверхностных дефектов; техника безопасности при выполнении сварочных работ. Соблюдение правил труда, распорядка в соответствии с требованиями норм и правил, установленных законодательством, профессиональной этики ( взаимодействие с преподавателями, мастерами п\о, с коллегами в ходе производственной практики). Соблюдение технологической последовательности при выполнении работ. |

2.2. Требования к портфолио

Тип портфолио

Тип портфолио - смешанный.

Состав портфолио:

- материалы по внеурочной самостоятельной деятельности, включая рефераты, сообщения, кроссворды;

- отчеты по выполнению практических работ;

- аттестационный лист по производственной практике, отчет по практике;

- диплом или свидетельство за участие в олимпиадах, конкурса профессионального мастерства;

- грамоты за спортивные и общественные достижения и др.

Требования к оформлению портфолио:

- титульный лист

- оглавление

- пояснительная записка, шрифт Times New Roman, 12, междустрочный интервал 1,5,

- общий объем страниц 30-70 страниц, формат А 4

- каждый отдельный материал должен датироваться.

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК

3.3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 04.01 Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе

Задание 1: Промежуточная аттестация по междисциплинарному курсу проводится в форме экзамена

- Особенности сварки под слоем флюса

- Материалы для электрошлаковой сварки

- Подготовка деталей при сварке под слоем флюса

- Режимы и техника выполнения электрошлаковой сварки

- Режимы сварки под слоем флюса и их влияние на форму шва

- Дефекты сварных швов при ЭШС и способы их устранения

- Способы сварки под флюсом. Сущность двухэлектродной и двухдуговой сварки

- Устройство и принцип работы плазматрона прямого действия. Области применения

- Сварочные материалы

- Оборудование для сварки в защитных газах

- Полуавтоматы, устройство конструктивные элементы

- Технология сварки в защитных газах

- Сварочный автомат, подготовка автомата к работе

- Оборудование для механизированной сварки под флюсом

- Сварка углеродистых и легированных сталей под флюсом

- Сущность и технологические возможности сжатой дуги

- Технология и основные способы ЭШС.

- Каким образом происходит удаление оксидной плёнки при аргонодуговой сварке алюминиевых сплавов вольфрамовым электродом

- Роль флюса при сварке

- Сущность сварки сжатой дугой, достоинства и недостатки

- Техника сварки односторонних и двусторонних стыковых швов под флюсом

- Устройство и работа плазмотрона косвенного действия

- Предварительный и сопутствующий подогрев металла при сварке

- Техника выполнения тавровых, угловых и нахлёсточных соединений при сварке под флюсом

- Плазменная резка металлов

- Отличие дугового и электрошлакового процессов

- Особенности изготовления сварных конструкций

- Способы подачи защитного газа в зону сварки и их влияние на процесс сварки

- Почему при сварке сжатой дугой получают более узкие швы, чем при сварке свободной дугой

- Производительность сварки под флюсом, способы производительности

- Сварка неплавящимся электродом в инертных газах

- Особенности сварки в защитных газах, достоинства и недостатки способа сварки

- Типы соединений и способы выполнения электрошлаковой сварки

- Подготовка деталей под сварку в защитных газах

- Плазменная наплавка

- Техника сварки в углекислом газе стыковых и угловых швов в нижнем положении

- Сущность дуговой резки плавлением. Способы резки

- Предотвращение появления прожогов при сварке под флюсом

- Сварка плавящимся электродом в инертных газах

- Подготовка и сборка деталей при электрошлаковой сварке

- Принципиальное различие между наплавкой, напылением и сваркой

- Особенности сварки в защитных газах легированных сталей

- Понятие о механизированных и автоматизированных способах сварки

- Технология сварки углеродистых сталей в среде углекислого газа

- Особенности ЭШС. Достоинства и недостатки способа электрошлаковой сварки

- Причины и способы устранения холодных трещин

- Сварка алюминия в среде защитных газов

- Сборка деталей для сварки под слоем флюса

- При аргонодуговой сварке на постоянном токе плавящимся электродом  для тонких деталей какую полярность лучше использовать и почему?

- Сварка меди в защитных газах

- Техника сварки многопроходных и двусторонних швов под флюсом

- Характерные виды переноса электродного металла для механизированной сварки в защитных газах

- Порошковая проволока

- Сварка порошковой проволокой. Техника сварки

- Особенности сварки в защитном газе вертикальных и горизонтальных швов

- Особенности процесса и материалы при дуговой наплавке

- Влияние на сварной шов скорости охлаждения металла

- Особенности сварки низкоуглеродистых сталей под слоем флюса

- Плазменная наплавка

- Основные параметры режима сварки в углекислом газе и их влияние на процесс сварки

- Микроплазменная сварка, особенности сварки, области применения

Задание 2: Практические задания:

- Необходимо выполнить сварку углового соединения, толщина металла 5 мм, сталь 20, длинна шва 1,5 м

А. Определите свариваемость стали

Б. выберите технику выполнения сварочного шва

- Необходимо выполнить сварку металла толщиной 30 мм, сталь марки 30ХГС

А. Определить способ сварки

Б. Объяснить особенности сварки данной стали

В. Подберите сварочные материалы

Г. Выберите способ подготовки кромок к сварке

- Определите причины возникновения дефектов если:

А. сварной шов наплавляется на одну кромку

Б. недостаточная глубина проплавления

В. На поверхности шва возникают частые поры

- Подберите параметры режима сварки углового соединения при толщине металла 30 мм, марка стали Ст3кп

- Охарактеризуйте сварочный пост механизированной сварки

А. Какое влияние оказывает на сварку полярность тока

Б. Для чего и как заземляют корпуса источников питания сварочной дуги

- Необходимо произвести холодную сварку трещины чугунного котла длинной 200 мм

А. определите количество шпилек

Б. по какой схеме будет выполнена сварка

- Объясните причины и способы устранения если электрод постоянно залипает, в процессе сварки шов не формируется

- Определите свариваемость стали18ХГТ

- Определите свариваемость  стали 40ХН3МФА

- Определите свариваемость стали 4Х5МФС

- Определите свариваемость стали Р6М5К4

- Определите свариваемость стали 3Х3М3Ф

- Определите свариваемость стали ХВГ

- Определите свариваемость  стали Сталь 65Гпс

- Определите свариваемость стали У9А

- Определите свариваемость стали ВСт4кп

- Определите свариваемость стали Ст6

- Определите свариваемость стали Ст3

- Расшифруйте марку электрода

Э46 ОЗС 12 3,0УД

Е432(3) Р12                      ГОСТ 9467 75

- Расшифруйте марку электрода

- Необходимо выполнить сварку металла толщиной 30 мм, сталь марки 30ХГС

А. Определить способ сварки

Б. Объяснить особенности сварки данной стали

В. Подберите сварочные материалы

Г. Выберите способ подготовки кромок к сварке

- Проведите сравнительный анализ двух защитных газов аргона и углекислого газа

- Определите причины возникновения дефектов если:

А. сварной шов наплавляется на одну кромку

В. На поверхности шва возникают частые поры

- Необходимо выполнить полуавтоматическую сварку стыкового соединения при толщине металла 6 мм, сталь марки Ст2

А. Выберите защитный газ

Б. Определите режим сварки

В. Укажите возможные дефекты

- Необходимо выполнить сварку углового соединения, толщина металла 3 мм, Ст3, длинна шва 6 м

А. Определите свариваемость стали

Б. выберите технику выполнения сварочного шва

3.4. Критерии оценки

Изучение теоретического курса по МДК профессионального модуля ПМ. 04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением заканчивается  экзаменом. Оценка выставляется в баллах, согласно критериям:

| Оценка в баллах | Критерии |
| --- | --- |
| «5» | -компетенция освоена в максимальной степени |
| «4» | - компетенция освоена хорошо |
| «3» | - компетенция освоена на среднем уровне |
| «2» | - компетенция освоена ниже среднего уровня |
| «1» | - компетенция освоена слабо или практически отсутствует |

При ведении рейтинговой системы оценки и контролю знания, формированию ПК и ОК по междисциплинарному курсу модуля преподавателем учитываются:

- результаты текущего контроля знаний обучающихся;

- результаты выполнения контрольных работ;

- уровень ПК и ОК сформированных на практических занятиях;

- подготовка докладов и рефератов;

- степень участия в предметных неделях;

- участие в конкурсах профессионального мастерства.

Обучающиеся, несвоевременно выполняющие учебный план, имеющие пропуски занятий не допускаются до экзамена пока не сдадут дифференцированный зачет в форме собеседования по вопросам междисциплинарного курса.

4. Оценка по учебной и (или) производственной практике

4.1. Общие положения

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта и умений.

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на  основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимися во время  практики, проходящей на предприятиях (организациях), их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика, оформления и сдачи отчета по практики.

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю

4.2.1. Учебная практика

Таблица 5.

| Виды работ | Проверяемые результаты (ПК, ОК, ПО, У) |
| --- | --- |
| МДК 04.01 Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе |  |
| 1. Проверять работоспособность и исправность оборудования поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; | ПК 4.1 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. ПК 4.2 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. ПК 4.3 Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. |
| 2. Проверка работоспособности и исправности оборудования поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; | ПК 4.2 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. ПК 4.3 Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством |

Задание для дифференцированного зачета по учебной практике

Задание №1

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно-технической документацией и методической литературой.

Инструменты и приспособления: молоток, шлак отделитель, линейка, рулетка, чертилка, мел, магнитный угольник, угольник металлический, струбцины, ручные тиски, щетка металлическая, сварочные материалы.

Время выполнения задания – 180 минут

Текст задания:

Выполните сварку поворотной трубы в стык диаметром 100 – 114 мм толщина стали 4 мм

1. Выполнение подготовительных работ.

Очистить металл от окалины, при необходимости снять заусенец напильником

2. Используя инструмент и приспособления собрать в стык  два отрезка трубы , S-4

3. механизированная сварка: произвести процесс сварки трубы в вертикальном положении (с возможностью поворота трубы в процессе сварки) выдерживая катет шва согласно ГОСТа, Произвести зачистку сварного шва и околошовной зоны используя зубило, молоток, шлак отделитель, щетку металлическую. Ремонт шва запрещен.

4. Техника безопасности при выполнении работ:

одежда должна соответствовать правилам производственной санитарии;

инструмент должен быть в исправном состоянии.

Задание №2

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно-технической документацией и методической литературой.

Инструменты и приспособления: молоток, шлак отделитель, линейка, рулетка, чертилка, мел, магнитный угольник, угольник металлический, струбцины, ручные тиски, щетка металлическая, сварочные материалы.

Время выполнения задания – 180 минут

Текст задания:

Выполните сварку  поворотной трубы в стык диаметром 100 – 114 мм толщина стали 4 мм

1. Выполнение подготовительных работ.

Очистить металл от окалины, при необходимости снять заусенец напильником

2. Используя инструмент и приспособления собрать в стык  два отрезка трубы , S-4

3. механизированная сварка: произвести процесс сварки трубы в горизонтальном положении (с возможностью поворота трубы в процессе сварки) выдерживая катет шва согласно ГОСТа, Произвести зачистку сварного шва и околошовной зоны используя зубило, молоток, шлак отделитель, щетку металлическую. Ремонт шва запрещен.

4. Техника безопасности при выполнении работ:

одежда должна соответствовать правилам производственной санитарии;

инструмент должен быть в исправном состоянии.

4.2.2. Производственная практика

Таблица 6.

| Виды работ | Проверяемые результаты (ПК, ОК, ПО, У) |
| --- | --- |
| МДК 04.01 Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе |  |
| 1. Настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для выполнения сварки; | 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. |
| 2. Выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва | 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. |

Задание для дифференцированного зачета по производственной практике.

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно-технической документацией и методической литературой.

Инструменты и приспособления: молоток, шлак отделитель, линейка, рулетка, чертилка, мел, магнитный угольник, угольник металлический, струбцины, ручные тиски, щетка металлическая, сварочные материалы.

Время выполнения задания – 180 минут

Текст задания:

Выполните сварку рычага

1. Выполнение подготовительных работ.

очистить металл от окалины, при необходимости снять заусенец напильником.

2. Используя инструмент и приспособления произвести сборку крышки

3. механизированная сварка: произвести процесс сварки рычага,. Произвести процесс сварки кольцевого шва таврового соединения катет шва 3 мм, используя нормативно технологическую документацию. Произвести зачистку сварного шва и околошовной зоны используя зубило, молоток, шлак отделитель, щетку металлическую. Ремонт шва запрещен.

4. Техника безопасности при выполнении работ:

одежда должна соответствовать правилам производственной санитарии;

инструмент должен быть в исправном состоянии.

4.3. Форма аттестационного листа

Аттестационный лист

1. Ф.И.О. студента,  № группы, специальность

____________________________________________________________________

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Время проведения практики ___________________________________

4. Виды и объем работ, выполненные студентом  во время практики:

| № | Виды работ | Отметка о выполнении (выполнил /не выполнил) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Дата                                            Подписи руководителя практики, ответственного лица организации

МП

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

1. ПАСПОРТ

Назначение:

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ. 04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

2.1 Выполнять ручную дуговую сварку деталей из углеродистых и конструкционных   сталей во всех пространственных положениях сварного шва

2.2 Выполнять ручную дуговую сварку деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва

2.3 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей

2.4 Выполнять ручную дуговую резку различных деталей

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

## Вопросы экзаменационные

Задание 1:

- Особенности сварки под слоем флюса

- Материалы для электрошлаковой сварки

- Подготовка деталей при сварке под слоем флюса

- Режимы и техника выполнения электрошлаковой сварки

- Режимы сварки под слоем флюса и их влияние на форму шва

- Дефекты сварных швов при ЭШС и способы их устранения

- Способы сварки под флюсом. Сущность двухэлектродной и двухдуговой сварки

- Устройство и принцип работы плазматрона прямого действия. Области применения

- Сварочные материалы

- Оборудование для сварки в защитных газах

- Полуавтоматы, устройство конструктивные элементы

- Технология сварки в защитных газах

- Сварочный автомат, подготовка автомата к работе

- Оборудование для механизированной сварки под флюсом

- Сварка углеродистых и легированных сталей под флюсом

- Сущность и технологические возможности сжатой дуги

- Технология и основные способы ЭШС.

- Каким образом происходит удаление оксидной плёнки при аргонодуговой сварке алюминиевых сплавов вольфрамовым электродом

- Роль флюса при сварке

- Сущность сварки сжатой дугой, достоинства и недостатки

- Техника сварки односторонних и двусторонних стыковых швов под флюсом

- Устройство и работа плазмотрона косвенного действия

- Предварительный и сопутствующий подогрев металла при сварке

- Техника выполнения тавровых, угловых и нахлёсточных соединений при сварке под флюсом

- Плазменная резка металлов

- Отличие дугового и электрошлакового процессов

- Особенности изготовления сварных конструкций

- Способы подачи защитного газа в зону сварки и их влияние на процесс сварки

- Почему при сварке сжатой дугой получают более узкие швы, чем при сварке свободной дугой

- Производительность сварки под флюсом, способы производительности

- Сварка неплавящимся электродом в инертных газах

- Особенности сварки в защитных газах, достоинства и недостатки способа сварки

- Типы соединений и способы выполнения электрошлаковой сварки

- Подготовка деталей под сварку в защитных газах

- Плазменная наплавка

- Техника сварки в углекислом газе стыковых и угловых швов в нижнем положении

- Сущность дуговой резки плавлением. Способы резки

- Предотвращение появления прожогов при сварке под флюсом

- Сварка плавящимся электродом в инертных газах

- Подготовка и сборка деталей при электрошлаковой сварке

- Принципиальное различие между наплавкой, напылением и сваркой

- Особенности сварки в защитных газах легированных сталей

- Понятие о механизированных и автоматизированных способах сварки

- Технология сварки углеродистых сталей в среде углекислого газа

- Особенности ЭШС. Достоинства и недостатки способа электрошлаковой сварки

- Причины и способы устранения холодных трещин

- Сварка алюминия в среде защитных газов

- Сборка деталей для сварки под слоем флюса

- При аргонодуговой сварке на постоянном токе плавящимся электродом  для тонких деталей какую полярность лучше использовать и почему?

- Сварка меди в защитных газах

- Техника сварки многопроходных и двусторонних швов под флюсом

- Характерные виды переноса электродного металла для механизированной сварки в защитных газах

- Порошковая проволока

- Сварка порошковой проволокой. Техника сварки

- Особенности сварки в защитном газе вертикальных и горизонтальных швов

- Особенности процесса и материалы при дуговой наплавке

- Влияние на сварной шов скорости охлаждения металла

- Особенности сварки низкоуглеродистых сталей под слоем флюса

- Плазменная наплавка

- Основные параметры режима сварки в углекислом газе и их влияние на процесс сварки

- Микроплазменная сварка, особенности сварки, области применения

Задание 2: Практические задания:

- Необходимо выполнить сварку углового соединения, толщина металла 5 мм, сталь 20, длинна шва 1,5 м

А. Определите свариваемость стали

Б. выберите технику выполнения сварочного шва

- Необходимо выполнить сварку металла толщиной 30 мм, сталь марки 30ХГС

А. Определить способ сварки

Б. Объяснить особенности сварки данной стали

В. Подберите сварочные материалы

Г. Выберите способ подготовки кромок к сварке

- Определите причины возникновения дефектов если:

А. сварной шов наплавляется на одну кромку

Б. недостаточная глубина проплавления

В. На поверхности шва возникают частые поры

- Подберите параметры режима сварки углового соединения при толщине металла 30 мм, марка стали Ст3кп

- Охарактеризуйте сварочный пост механизированной сварки

А. Какое влияние оказывает на сварку полярность тока

Б. Для чего и как заземляют корпуса источников питания сварочной дуги

- Необходимо произвести холодную сварку трещины чугунного котла длинной 200 мм

А. определите количество шпилек

Б. по какой схеме будет выполнена сварка

- Объясните причины и способы устранения если электрод постоянно залипает, в процессе сварки шов не формируется

- Определите свариваемость стали18ХГТ

- Определите свариваемость  стали 40ХН3МФА

- Определите свариваемость стали 4Х5МФС

- Определите свариваемость стали Р6М5К4

- Определите свариваемость стали 3Х3М3Ф

- Определите свариваемость стали ХВГ

- Определите свариваемость  стали Сталь 65Гпс

- Определите свариваемость стали У9А

- Определите свариваемость стали ВСт4кп

- Определите свариваемость стали Ст6

- Определите свариваемость стали Ст3

- Расшифруйте марку электрода

Э46 ОЗС 12 3,0УД

Е432(3) Р12                      ГОСТ 9467 75

- Расшифруйте марку электрода

- Необходимо выполнить сварку металла толщиной 30 мм, сталь марки 30ХГС

А. Определить способ сварки

Б. Объяснить особенности сварки данной стали

В. Подберите сварочные материалы

Г. Выберите способ подготовки кромок к сварке

- Проведите сравнительный анализ двух защитных газов аргона и углекислого газа

- Определите причины возникновения дефектов если:

А. сварной шов наплавляется на одну кромку

В. На поверхности шва возникают частые поры

- Необходимо выполнить полуавтоматическую сварку стыкового соединения при толщине металла 6 мм, сталь марки Ст2

А. Выберите защитный газ

Б. Определите режим сварки

В. Укажите возможные дефекты

- Необходимо выполнить сварку углового соединения, толщина металла 3 мм, Ст3, длинна шва 6 м

А. Определите свариваемость стали

Б. выберите технику выполнения сварочного шва

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов для экзаменующегося – 1

Время выполнения задания: 3 часа.

Оборудование:

Карточки-задания

Инструкционные карты

Литература для студента:

Основные источники:

1. В.В. Овчинников Оборудование техника и технология сварки и резки металлов: учебник – «Москва», 2016г.

2. Г.Г. Чернышов. Сварочное дело, сварка и резка металлов: Учебник - М.: «Академия»,  2013г.

3. В.В. Овчинников. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений: Учебник. - М.: «Академия», 2015г

4. В.В. Овчинников. Контроль качества сварных соединений: Практикум. - М.: «Академия», 2014г

5. В.В. Овчинников. Подготовительно-сварочные работы: Учебник. - М.: «Академия», 2015г

6. В.В. Овчинников. Охрана труда при производстве сварочных работ. Учебник. - М.: «Академия», 2015г.

7. В.В. Овчинников. Производство сварных конструкций «Академия» 2015г.

Дополнительные источники:

1. Ю.В. Казаков Сварка и резка металлов: учебное пособие.- М.: «Академия», 2014г.

2. В.А Фролов, В.В. Пешков, А.Б. Коломенский, В.А. Казаков. Сварка введение в специальность.-  М.: «Интермет Инжиниринг», 2013г

3. Ф.А. Хромченко. Сварочные технологии при ремонтных работах: справочник.- М.: Интермет Инжиниринг, 2015г.

4. И.О. Смирнов Основы электросварки «Москва» 2009г.

Интернет – ресурсы:

- www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru

- www.svarka-reska.ru

- www.svarka.net

- www· prosvarky.ru

- websvarka.ru

Ход выполнения задания

- ознакомление с заданием и планирование работы

- рациональное распределение времени на выполнение задания

- обращение в ходе выполнения задания к информационным источникам

- рефлексия выполненного задания и коррекция перед сдачей

Критерии оценки

Подготовленный продукт / осуществленный процесс:

Таблица 6

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | оценка | Освоена /не освоена |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. | Основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением; сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения; Технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления. | . |  |
| ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. | Основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением; сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения; Технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления. |  |  |
| ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. | Основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением; сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения; Технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления. |  |  |